скотч акриловый двусторонний, ТМ «STEKKER», серии: INTP

Модели: intp5-0809-5, intp5-0812-5, intp5-0818-5

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

  - Прозрачный универсальный двусторонний скотч тм «Stekker» подойдет для скрепления разнообразных материалов: стекла, пластика, загрунтованного дерева, композита, металлов, в том числе нержавеющей стали и алюминия. Идеальная замена механическому креплению, где требуется почти невидимый монтаж.

  - Скотч можно использовать внутри и снаружи помещений c большим диапазоном рабочих температур; на горизонтальных и вертикальных поверхностях; скотч обладает высокой силой склеивания и устойчив к разрывам.

- Технические характеристики

| Модель | intp5-0809-5 | intp5-0812-5 | intp5-0818-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина ленты, мм | 9 | 12 | 18 |
| Длина ленты в катушке, м | 5 |  |  |
| Толщина ленты, мм | 0.8 |  |  |
| Материал изделия | Полипропилен, клеевой слой на основе синтетического каучука |  |  |
| Габаритные размеры | Указаны на упаковке |  |  |
| Рабочая температура | -30... +120°С |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ5 |  |  |
| Цвет ленты | Прозрачный |  |  |
| Срок службы | 5 лет |  |  |

- Правила использования:

  - Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.

  - Поверхность применения должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

  - Ограничения в использовании:

- Не рекомендуется нанесение скотча при температуре ниже +15°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива.

- Если скотч нанесен при нормальных условиях, адгезионные свойства сохраняются в широком температурном интервале.

- Рабочая температура скотча составляет -30…+120°С.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения 0…+25°С.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Bin-hai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.